## Slide 1
Крепкая основа
Вашей печи!
Жаростойкие смеси для кладки, ремонта и отделки кирпичных печей и каминов

## Slide 2
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ
Зарабатывайте больше чем
ваши конкуренты
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ДО ВАШЕГО СКЛАДА
Все заботы по доставке смесей
берем на себя
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
ПРОДУКТ
Используем только натуральные
глины из местных карьеров
РАБОТАЕМ С 2002 ГОДА
28 областей России уже оценили
качество и надежность нашей
продукции, присоединяйтесь!

## Slide 3
НАША ПРОДУКЦИЯ
Цветные кладочные
жаростойкие смеси
4 цвета в ассортименте,
фасовка 5, 10, 20 кг
Кладочные жаростойкие
смеси
3 вида, с цементом и без цемента,
различные фасовки
Клей жаростойкий
фасовка 3, 10, 20 кг
Штукатурка жаростойкая
Фасовка 3, 10, 20 кг
Ремонтная жаростойкая
смесь
Фасовка 3, 10 кг
Мастика жаростойкая
Фасовка 1,5 и 4 кг

## Slide 4
Цветная кладочная жаростойкая смесь
«Печникъ», цвет белый
СЕРИЯ
PRO
Огнеупорность - до +1350 °С
Назначение - кладка бытовых печей и каминов
внутри помещений
Состав - глина каолиновая высшей очистки,
кварцевый песок, минеральные добавки
Расход - упаковка 5 кг/12 шт кирпича,
упаковка 20 кг/50 шт кирпича
Срок хранения - срок хранения и
использования смеси не ограничен
smesi-pechnik.ru

## Slide 5
СЕРИЯ
PRO
Примеры готовых объектов

## Slide 6
Цветная кладочная жаростойкая смесь
«Печникъ», цвет
графит, терракот, бежевый
СЕРИЯ
PRO
Огнеупорность - до +1350 °С
Назначение - кладка бытовых печей и каминов
внутри помещений
Состав - Глина шамотная, кварцевый песок,
минеральные наполнители, неорганический пигмент
Расход - упаковка 5 кг/12 шт кирпича,
упаковка 20 кг/50 шт кирпича
Срок хранения - срок хранения и
использования смеси не ограничен
smesi-pechnik.ru

## Slide 7
СЕРИЯ
PRO
Примеры готовых объектов
Цвет - графит

## Slide 8
СЕРИЯ
PRO
Примеры готовых объектов
Цвет - терракот

## Slide 9
СЕРИЯ
PRO
Пример цвета шва
Цвет - бежевый

## Slide 10
Смесь кладочная глино-песчаная
жаростойкая
Огнеупорность - до +1350 °С
Назначение - кладка бытовых печей и каминов
внутри помещений
Состав – глина шамотная,
кварцевый песок
Расход - упаковка 5 кг/12 шт кирпича,
упаковка 20 кг/50 шт кирпича
Срок хранения - срок хранения и
использования смеси не ограничен
smesi-pechnik.ru

## Slide 11
Примеры готовых объектов

## Slide 12
Кладочная жаростойкая смесь для
печей и каминов "Печникъ"
Огнеупорность - до +1350 °С
Назначение - кладка бытовых печей и каминов
внутри и снаружи помещений
Состав – глина огнеупорная, цементное вяжущее,
минеральные наполнители,
модифицирующие полимерные добавки
Расход - упаковка 18 кг/45 шт кирпича
Срок хранения - срок хранения и
использования смеси не ограничен
smesi-pechnik.ru

## Slide 13
Примеры готовых объектов

## Slide 14
Клей жаростойкий для
печей и каминов "Печникъ"
Огнеупорность - до +450 °С
Назначение – облицовка и выравнивание поверхности
бытовых печей и каминов
Состав – глина огнеупорная, фракционированный песок,
цементное вяжущее, минеральные наполнители,
модифицирующие полимерные добавки
Расход - упаковка 3 кг/4,5 м² при толщине слоя 1 мм
упаковка 10 кг/15 м² при толщине слоя 1 мм
упаковка 20 кг/30 м² при толщине слоя 1 мм
Срок хранения - срок хранения и
использования смеси 12 месяцев
smesi-pechnik.ru

## Slide 15
Примеры готовых объектов

## Slide 16
Штукатурка жаростойкая для
печей и каминов "Печникъ"
Огнеупорность - до +600 °С
Назначение – оштукатуривание печей и
каминов внутри помещений
Состав – глина огнеупорная, фракционированный песок,
цементное вяжущее, минеральные наполнители, гипс
модифицирующие полимерные добавки
Расход - упаковка 3 кг/4,5 м² при толщине слоя 1 мм
упаковка 10 кг/15 м² при толщине слоя 1 мм
упаковка 20 кг/30 м² при толщине слоя 1 мм
Срок хранения - срок хранения и
использования смеси 12 месяцев
smesi-pechnik.ru

## Slide 17
Примеры готовых объектов

## Slide 18
Ремонтная смесь для
печей и каминов "Печникъ"
Огнеупорность - до +450 °С
Назначение – ремонт бытовых печей и
каминов
Состав – огнеупорные наполнители, фракц. песок,
цементное вяжущее, минеральные наполнители,
модифицирующие полимерные добавки
Расход - напрямую зависит от объема
выполняемых ремонтных работ
Срок хранения - срок хранения и
использования смеси 12 месяцев
smesi-pechnik.ru

## Slide 19
Область применения

## Slide 20
Мертель шамотный для кладки
огнеупорного кирпича "Печникъ"
Огнеупорность - до +1690 °С
Назначение – кладка, ремонт топок и внутренних
стен печей
Состав – мертель шамотный МШ-28
(глина огнеупорная, порошок шамотный молотый)
Расход - упаковка 20 кг/40 шт одинарного
кирпича
Срок хранения - срок хранения и
использования смеси не ограничен
smesi-pechnik.ru

## Slide 21
Область применения

## Slide 22
Мастика жаростойкая клеящая для
печей и каминов
Огнеупорность - до +1100 °С
Назначение - облицовка бытовых печей и каминов
керамической, стеклянной плиткой, природным камнем
Расход - упаковка 1,5 кг/0,5 м² - толщина слоя 1 мм упаковка 4 кг/1,3 м² - толщина слоя 1 мм
Срок хранения - срок хранения и
использования мастики 12 месяцев
smesi-pechnik.ru

## Slide 23
Контакты и обратная связь
Наш сайт:
www.smesi-pechnik.ru
Звоните нам:
Директор по продажам +7 (919) 378-76-80, Алексей Касьян
Пишите нам:
E-mail: pro@smesi-pechnik.ru
Фактический адрес предприятия:
г. Екатеринбург, Чкаловский район, п. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, дом 30 (Район Химмаша, выезд из города на Челябинский тракт)
Контакты и обратная связь

## Slide 24
Спасибо за внимание!
С уважением, коллектив ООО ТПК «Печникъ»